| ФАСОВКА:; 5 кг; 25 кг. КОЛ-ВО НА ПОДДОНЕ:; 240; 45. | ВОЛМА-Гипс медицинский ТУ 5744-013-78667917-13 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ. Состав; -полугидрат сульфата кальция. Объемный вес; 650 кг/м3. Остаток на сите 0,2 мм; 1-1,5 %. Готовая масса. рН; 7. Расход воды на 1 кг порошка; 0,6-0,65 л. Начало схватывания; не ранее 2,5 минут. Конец схватывания; не позднее 12 минут. Прочность на сжатие через 2 ч; не менее 5 МПа. Прочность на изгиб через 2 ч; не менее 2,5 МПа. |
| --- | --- |

Назначение:

Материал для изготовления временных протезов, муляжных слепков и иммобилизующих повязок.

Способ применения:

Гипс постепенно засыпают в воду, исходя из пропорции 0,6-0,65 л на 1 кг, одновременно перемешивая для получения массы сметанообразной консистенции. Через 1-1,5 минуты масса готова для работ. Готовую массу использовать в течение 5 минут после приготовления.
Приготовленный раствор не имеет запаха. Реакция раствора нейтральная. При изготовлении гипсовых повязок по истечении 24 часов повязка не имеет признаков размягчения (отпотевания) и вмятин при нажиме пальцами.
Гарантийный срок хранения в неповрежденной фирменной упаковке 12 месяцев.